Сертификат соответствия № РОСС RU.АБ23.Н00117  cрок действия до 20.06.2024г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № _______

о качестве продукции

Наименование изделия   Стойки железобетонные для опор линии электропередачи напряжением  0,4 кВ-10кВ

Марка и число изделий   _________ Количество ____________шт. Дата изготовления _______________

Класс бетона по прочности   В30_____________________________________________________

Отпускная прочность бетона, % 75;  __________________________________________________________

Передаточная прочность бетона, %  75; __ _____________________________________________________

Марка бетона по морозостойкости 200 Мрз ____________________________________________________

Марка бетона по водонепроницаемости 6 ______________________________________________________

Средняя плотность бетона 2480 кг/м __________________________________________________________

Марка стали закладных изделий и выпусков арматуры Ат 800 Ø 12 мм – 4 стержня, полное армирование, (дополнительные 4 стержня Ат 800 Ø 12 мм, длиной 4925 мм), поперечная спираль - по всей длине стойки В500 (4 Вр I)  4 мм.

ГОСТ 10884-94; ГОСТ 5781-82;  ГОСТ 6727-80;  СТБ 1341-2002; СТБ 1704-2006; СТБ 1704-2006; 
ТУ 40007485.4.032-2009.

Вид антикоррозийного покрытия ____________________

Категория бетонных поверхностей А7 по ГОСТ 13015.0-83_______________________________________

Обозначение стандарта.  ТУ 5863-007-00113557-94 «Стойки железобетонные для опор ВЛ 0,4…10 кВ. Технические условия». Рабочие чертежи (проект шифр 20.0139)

Без покрытия мастикой нижней части стойки до 3-х метров

Предприятие гарантирует прочность бетона (при хранении контрольных образцов) в нормальных условиях (по ГОСТ 10180-90) достигнет требуемой прочности 39,0 МПа, соответствующей проектной марке бетона 28 суток со дня изготовления изделия. Запрещается разгрузка стоек  свободным падением и транспортирование по земле волоком.

Складирование на три прокладки. Перевозка со спец. площадкой.

Контролер                           ______________/__________          « ____ » ___________ 2021 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЖ26.Н00895 cрок действия до 19.06.2024г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ № _______

о качестве продукции

Наименование изделия   Стойки железобетонные для опор линии электропередачи напряжением до 0,4 кВ-10кВ

Марка и число изделий   ________ Количество ____________шт. Дата изготовления _______________

Класс бетона по прочности   В30_____________________________________________________

Отпускная прочность бетона, % 75;  __________________________________________________________

Передаточная прочность бетона, %  75; __ _____________________________________________________

Марка бетона по морозостойкости 200 Мрз ____________________________________________________

Марка бетона по водонепроницаемости 6 ______________________________________________________

Средняя плотность бетона 2480 кг/м __________________________________________________________

Марка стали закладных изделий и выпусков арматуры Ат 800 Ø 12 мм – 4 стержня, полное армирование, (дополнительные 4 стержня Ат 800 Ø 12 мм, длиной 4925 мм), поперечная спираль - по всей длине стойки В500 (4 Вр I)  4 мм.

ГОСТ 10884-94; ГОСТ 5781-82;  ГОСТ 6727-80;  СТБ 1341-2002; СТБ 1704-2006; СТБ 1704-2006; 
ТУ 40007485.4.032-2009.

Вид антикоррозийного покрытия ____________________

Категория бетонных поверхностей А7 по ГОСТ 13015.0-83_______________________________________

Обозначение стандарта.  ТУ 5863-007-00113557-94 «Стойки железобетонные для опор ВЛ 0,4…10 кВ. Технические условия». Рабочие чертежи (проект шифр 20.0139)

Без покрытия мастикой нижней части стойки до 3-х метров

Предприятие гарантирует прочность бетона (при хранении контрольных образцов) в нормальных условиях (по ГОСТ 10180-90) достигнет требуемой прочности 39,0 МПа, соответствующей проектной марке бетона 28 суток со дня изготовления изделия. Запрещается разгрузка стоек  свободным падением и транспортирование по земле волоком.

Складирование на три прокладки. Перевозка со спец. площадкой.

Контролер                           ______________/__________             « ______»__________2021 г.